仕分けの基本

PC

曲げると伸びる、透明度が高い、なかなか割れない

火をつけると、なかなか燃えず赤い炎と黒煙が出て、消毒液のような匂い

ABS

曲げると白くなる、半透明、すぐ割れる、火をつけると、黒煙が出て匂い（ガソリン臭）がきつい

塗装

火をつけるとパチッと音がして、火が当たった部分の塗装がはがれ下地が見える

※PCの場合は、黄色、グレーは混色！！

テスターを使うと、反応がない

メッキ

火をつけると火が当たった部分が_膨らむ

※PCの場合は、黄色、グレーは混色！！

テスターを使うと、反応がある。

アクリル

パキッと折れる、火をつけると白煙が出て、溶けながら燃える

PP

素材が軟らかい

POM

ギア関係に多い

カーボン

GまたはGFと表記されているもののみ

ごみ

PC（ABS）＋○、PA、PBT、PBO、PET、PS、PC（－）R